№ 101.04 – 2006

УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
_________ В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 101.04 – 2006
по применению краски акриловой водно-дисперсионной «ФАСАДЕН»,
выпускаемой по ТУ РБ 190453020.004-2004

                                                          Разработал
                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский.
2006
1 Область применения

Краска акриловая водно-дисперсионная «фасаден», для наружных и внутренних работ,  предназначена для окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям и другим аналогичным конструкциям.

Краска обладает высокой степенью укрывистости,  атмосферостойкостью, светостойкостью, паропроницаемостью и низким водопоглощением.

Краска пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Может быть использована для окраски фасадов  детских садов ,школ, больниц, гостиниц и подобных заведений.
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.
Показатели качества краски:

- укрывистость высушенной пленки,  г/м²  –  130 - 210;

- морозостойкость покрытия, циклы – не менее 50;

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- условная светостойкость, ч – не менее 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 1;

- устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы – не менее 10;

- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы – не менее 100;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.

Цвет –  по каталогу ИП «Зебра Колор».

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2 Подготовка поверхности под покраску
2.1 Перед проведением окрасочных работ следует соблюдать технологические перерывы согласно норм СНиП. 

Не рекомендуется окраска штукатурки и шпатлёвки, содержащих в своём составе известь.

2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

2.3 Необходимо удалить солевые отложения и обработать эти места составами, препятствующими их появлению вновь. 

2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.
2.5 Окрашиваемую поверхность очистить от пыли. 
2.6 Поверхностные трещины должны быть загрунтованы и зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.
2.7 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой краски, чтобы  убедиться в совместимости используемых материалов.

По желанию заказчика, окраску по штукатурке можно производить и без нанесения шпатлевки.
2.8 Допускаемая влажность кирпичных и бетонных оснований перед покраской должна быть не более 8 %, по деревянным поверхностям – не более 12 %.
3 Осуществление покрасочных работ

3.1 На поверхность, подготовленную под покраску, обязательно необходимо нанести предварительный слой грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ GT 117» или грунт-концентрата «ЗЕБРАЗИТ ЛЮКС» для укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, гипсокартона и др), уменьшения расхода краски и впитывающей способности пористых подложек, увеличения адгезии покрытия с основанием. Для сложных подложек допускается нанесение грунта в три слоя. Покраску производить после полного высыхания грунтовки. Расход грунта в зависимости от пористости поверхности составляет 100 -150 г/м² при двухслойном покрытии. 
3.2 Перед применением краску следует перемешать до получения однородной массы. 
Краску наносить на поверхность в два слоя равномерно распылителем, кистью или валиком. 

3.3 Наносить краску следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием краски. Вследствие чего, краска теряет свои качественные характеристики.
 Окраска во время дождя, снега, града  запрещена.
3.4 Оптимальные условия нанесения краски:  влажность воздуха 60 % и температура 20 °С . 
При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  
4  Общие требования
4.1 Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств составляет 28 суток в зависимости от условий сушки (температура, влажность).
4.2 Краска готова к применению. Не рекомендуется разбавлять краску водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к специалистам предприятия изготовителя.
4.3 Запрещается колеровать краску «фасаден» самостоятельно.
4.4 Расход краски для гладких грунтованных поверхностей в один слой составляет 140-170 г/м² в лабораторных условиях (без учёта потерь) .
Расход краски зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя, а также впитывающей способности подложки, климатических условий и метода нанесения.
На качество окрасочных работ и расход краски может повлиять использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.5 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5 Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.
6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок краски – 24 месяца с даты изготовления.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации покрытия,  выполненного краской «фасаден», при соблюдении настоящей инструкции № 101.04 – 2006 и строительных норм и правил,  3 года  и более.
6.3 Изготовитель гарантирует соответствие краски установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 101.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.

Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
      Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

2

