УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
___________  В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 114.04 – 2006

по применению грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ ДАХ»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.003-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский.

2006
1 Область применения
Грунтовка акриловая  «ЗЕБРАЗИТ ДАХ» для наружных работ по шиферу. Грунтовка препятствует образованию высолов. Содержит биоциды, препятствующие развитию плесени, грибков, мха. Предназначена для создания предварительного покрытия, уменьшающего расход краски и впитывающую способность подложки, увеличения адгезии лакокрасочного материала к шиферу, асбестоцементным покрытиям, кровле из бетонных блоков, а также для  укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, и др). Образует бесцветное, прозрачное, паропроницаемое покрытие. Глубоко проникает в покрываемую подложку, формируя на его поверхности тонкую плёнку. Грунтовка  пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Может быть использована для подготовки поверхностей перед покраской  кровли    детских садов ,школ, больниц, гостиниц и подобных заведений.
Показатели качества:
- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 0,4;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более    –   24 
Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2 Подготовка поверхности 
2.1  Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли  и высушена.

2.2 Необходимо удалить солевые отложения, плесень, грибки, мох .
2.3 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.
2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.5 Поверхностные трещины должны быть загрунтованы и зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.

2.6 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой грунтовки, чтобы  убедиться в совместимости используемых материалов.
2.7  Перед нанесением грунтовки на новый  шифер, необходимо убедиться в отсутствии на нём высолов. При наличии таковых, загрунтовать их в 2 – 3 слоя, для препятствия их проявлению на финишном покрытии, выполненном краской.
3 Способ применения
3.1 Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать.

3.2  Грунтовка  готова к применению. Запрещается разбавлять грунтовку водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки .

3.3 Грунтовку можно  наносить на поверхность валиком, кистью, распылителем, щёткой.
3.4 Наносить грунтовку следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием грунтовки.  Вследствие чего, грунтовка теряет свои качественные характеристики.
 Нанесение грунтовки  во время дождя, снега, града  запрещено.

3.5 Оптимальные условия нанесения грунтовки:  влажность воздуха 60 % и температура + 20 °С .

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  

4  Общие требования
4.1 Расход грунтовки для гладких поверхностей  составляет 100-150 г/м² при двухслойном покрытии (без учёта потерь)  .
Расход грунтовки зависит от волнообразной конфигурации шифера, шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя,  впитывающей способности подложки, использования  некачественного инструмента и несоответствующей  квалификация маляра.

4.2 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5 Условия хранения

Грунтовку следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования грунтовки тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.

6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок  грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие грунтовки установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 114.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых грунтовок снимаются.
Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

