№ 103.04 - 2006


УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
__________ В.И. Гайдаренко 

_____ _____________2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 103.04 – 2006

по применению краски акриловой водно-дисперсионной «фасаден ЛЮКС»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.004-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский
2006

1. Область применения

Краска акриловая водно-дисперсионная «фасаден ЛЮКС» для наружных и внутренних работ,  предназначена для окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям и другим аналогичным конструкциям.

Краска обладает высокой степенью укрывистости, атмосферостойкостью, светостойкостью, паропроницаемостью и низким водопоглощением.

Краска пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Покрытие, выполненное краской «фасаден ЛЮКС» , устойчиво к  действию рабочих растворов дезинфицирующих средств.Может быть использована для окраски фасадов  детских садов ,школ, больниц, гостиниц и подобных заведений. Обладает фунгицидными свойствами.
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.
Показатели качества:

- укрывистость высушенной пленки,  г/м²  –  80 - 210;

- морозостойкость покрытия, циклы – более 50;

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – более 24;

- условная светостойкость, ч – более 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – более 2;

- устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы – более 10;

- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы – более 100;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.

Цвет – по каталогу ИП «Зебра Колор».

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2. Подготовка поверхности под покраску.

2.1 Перед проведением окрасочных работ следует соблюдать технологические перерывы согласно норм СНиП. 

Не рекомендуется окраска штукатурки и шпатлёвки, содержащих в своём составе известь.

2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

2.3 Необходимо удалить солевые отложения и обработать эти места составами, препятствующими их появлению вновь.

2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.5  Окрашиваемую поверхность очистить от пыли.

2.6. Поверхностные трещины должны быть загрунтованы и зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.

2.7 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой краски, чтобы  убедиться в совместимости используемых материалов.

2.8 По желанию заказчика, окраску по штукатурке можно производить и без нанесения шпатлевки.

2.9 Допускаемая влажность кирпичных и бетонных оснований перед покраской должна быть не более 8 %, по деревянным поверхностям – не более 12 %.

3. Осуществление покрасочных работ

3.1 На поверхность, подготовленную под покраску, необходимо обязательно нанести предварительный слой грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ GT 117» или грунт-концентрата «ЗЕБРАЗИТ ЛЮКС» » для укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, гипсокартона и др), для уменьшения расхода краски и впитывающей способности пористых подложек, увеличения адгезии покрытия с основанием. Для сложных подложек допускается нанесение грунта в три слоя. Покраску производить после полного высыхания грунтовки. Расход грунта в зависимости от пористости поверхности составляет 100-150 г/м² при двухслойном покрытии.

3.2 Перед применением краску следует перемешать до получения однородной массы. Краску наносить на поверхность в два слоя равномерно распылителем, кистью или валиком.
3.3 Наносить краску следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием краски, вследствие чего, она теряет свои качественные характеристики.
Окраска во время дождя, снега, града  запрещена.
3.4 Оптимальные условия нанесения  краски: влажность воздуха 60 % и температура окружающей среды  20 °С .При этих условиях краска высыхает через 1- 4 часа.  

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.      
4.  Общие требования

4.1 Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств составляет  28 суток в зависимости от условий сушки (температура, влажность).

4.2 Краска готова к применению. Не рекомендуется разбавлять краску водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к специалистам предприятия изготовителя.
4.3 Запрещается колеровать краску «фасаден ЛЮКС» самостоятельно.
4.4 Расход краски для гладких грунтованных поверхностей в один слой составляет 110-125 г/м² в лабораторных условиях (без учёта потерь).
Расход краски зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя, а также впитывающей способности подложки, климатических условий и метода нанесения.

На расход краски и качество окрасочных работ может повлиять использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.5 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.
5. Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.
6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок краски – 24 месяца с даты изготовления.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации покрытия, выполненного краской «фасаден ЛЮКС», при соблюдении настоящей инструкции
 № 103.04 – 2006 и строительных норм и правил,  15 лет и более.

6.3 Изготовитель гарантирует соответствие краски установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 103.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.
Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
      Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

2

