УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
___________  В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 118.04 – 2008
по применению грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ BP 020»,

выпускаемой по ТУ 190453020.003-2004
                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский
2008
1 Область применения
Грунтовка акриловая «ЗЕБРАЗИТ BP 020»  для наружных и внутренних работ, предназначена для использования в цементных самовыравнивающихся покрытиях, для модификации цементных растворов и бетонов, укрепления бетонных полов в промышленных помещениях, складах, мастерских, гаражах, паркингах. Улучшает эксплуатационные свойства цементов, уменьшает тенденцию к истиранию, улучшает сопротивление покрытия к  воде и щелочам.  В разбавленном виде может быть использована для грунтования стен и потолков перед покраской с целью их укрепления и увеличения адгезии лакокрасочного материала. 
Грунтовка пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений..
Показатели качества: 
- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 12;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 0,4;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более    –   24 
2 Подготовка поверхности 
2.1  Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли и высушена.
2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

2.3 Необходимо удалить солевые отложения .
2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.6 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой грунтовки, чтобы убедиться в совместимости используемых материалов.

3 Способ применения
 Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать.

3.1 Грунтование пола перед нанесением самовыравнивающегося покрытия. Рекомендуется разбавление водой от 1:3(одна часть грунтовки на 3 части воды) до 1:5. Наносить распылителем, кистью или щёткой на пол. Дождаться полного высыхания.
3.2  При  заливке цементных полов и стяжек. Добавить с водой в раствор,  в соотношении от  1:3 (одна часть грунтовки на 3 части воды) до 1: 10.
3.3 Для укрепления слабых цементных поверхностей, стяжек, штукатурок рекомендуется разбавить грунтовку водой в соотношении от  1:3 (одна часть грунтовки на 3 части воды) до 1: 10.

3.4  Грунтовку можно  наносить на поверхность валиком, кистью, распылителем, щёткой.  Сложные поверхности (осыпающиеся) необходимо грунтовать дважды, с интервалом  между нанесением следующего слоя не менее 2-х часов.
 3.5  Наносить грунтовку следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием грунтовки.  Вследствие чего, грунтовка теряет свои качественные характеристики.
 Нанесение грунтовки  во время дождя, снега, града  запрещено.

3.4 Оптимальные условия нанесения грунтовки:  влажность воздуха 60 % и температура 20 °С .

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  

4  Общие требования

4.1 Запрещается разбавлять грунтовку растворителями любого типа, кроме воды, в указанных выше пропорциях,  а также вводить в нее различные добавки .

4.2 Расход грунтовки для гладких поверхностей  составляет 100-150 г/м²  (без учёта потерь).
Расход грунтовки зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя,  впитывающей способности подложки, использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.3 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5 Условия хранения

Грунтовку следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования грунтовки тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.

6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок  грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие грунтовки установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 118.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых грунтовок снимаются.
Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
      Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

