№ 110.04 - 2006

УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
________ В.И.Гайдаренко 

_____ _______2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 110.04 – 2006

по применению краски акриловой водно-дисперсионной «термо ЛЮКС»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.001-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский
2006

1 Область применения

Краска акриловая водно-дисперсионная «термо ЛЮКС» предназначена для внутренних и наружных работ по металлическим, в том числе и оцинкованным поверхностям, для окраски металлических  радиаторов (отопительных батарей), печей, каминов нагревающихся до + 150 0С.
Краска обладает высокой степенью укрывистости, повышенной белизной, светостойкостью, низким  водопоглощением. Моющаяся. Имеет слабый запах.
Краска пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Может быть использована для окраски металлических конструкций используемых в детских садах, школах, гостиницах, больницах и других подобных заведениях. Покрытие, выполненное краской «термо ЛЮКС», устойчиво к действию рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.
Показатели качества:

- укрывистость высушенной пленки, г/м²   - 80-210;

- стойкость к статическому воздействию воды при Т(20 ± 2)° С, час – более 24;

- условная светостойкость , ч – более 24;

- адгезия покрытия к основанию МПа – более 2;

-устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы – более 10

-степень перетира мкм –не более 30.

Результаты  подтверждены протоколами периодических испытаний .

Цвет – по каталогу ИП «Зебра Колор»
        Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.
          2 Подготовка поверхности под покраску.

           Перед проведением окрасочных работ следует соблюдать технологические перерывы согласно норм СНиП.  Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, ржавчины и старой краски. 
            3 Осуществление покрасочных работ

3.1 Перед применением краску следует перемешать до получения однородной массы. Краску наносить на поверхность в два слоя равномерно распылителем, кистью или валиком. Допускается нанесение краски на поверхность без предварительного грунтования. После нанесения первого слоя, возможно некоторое появление ржавчины. Второй слой укрывает все негативные проявления.
3.2 Перед нанесением краски «термо ЛЮКС» на ранее загрунтованные другим лакокрасочным материалом поверхности, необходимо сделать на ней пробные выкрасы, для проверки совместимости материала и окрашиваемой подложки или проконсультироваться со специалистами изготовителя..
3.3 Наносить краску следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием краски, вследствие чего, она теряет свои качественные характеристики. 

              Окраска во время дождя, снега, града запрещена.
3.4 Оптимальные условия нанесения  краски: влажность воздуха 60 % и температура окружающей среды  20 °С .При этих условиях краска высыхает через 1- 4 часа.  При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  
3.5 Не допускается окрашивание металлических конструкций нагретых выше + 35 °С. Процесс плёнкообразования в этом случае происходит быстрее, что может привести  к образованию неравномерного покрытия, либо его растрескиванию.  Рекомендуемый режим нанесения краски от   +5 °С  до + 20 °С.
            4  Общие требования

4.1 Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств составляет  28 суток в зависимости от условий сушки (температура, влажность).

4.2 Краска готова к применению. Не рекомендуется разбавлять краску водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к специалистам предприятия изготовителя.
4.3 Запрещается колеровать краску «термо ЛЮКС» самостоятельно

4.4 Запрещается наносить механические удары и царапать окрашенные поверхности. 
4.5 Расход краски для гладких поверхностей в один слой составляет 100-130 г/м² в лабораторных условиях (без учёта потерь).
Расход краски зависит от шероховатости поверхности, климатических условий и метода нанесения. На качество окрасочных работ и расход краски  может повлиять использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.6  Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

           5 Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.

           6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок краски – 24 месяца с даты изготовления.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации покрытия, выполненного краской «термо Люкс», при соблюдении настоящей инструкции № 110.04 – 2006 и строительных норм и правил,  8 лет и более.

6.3 Изготовитель гарантирует соответствие краски установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 110.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.

Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
                       Ознакомлен : ________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

2

