№ 111.04 - 2006


УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
__________ В.И. Гайдаренко 

_____ ___________ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 111.04 – 2006

по применению краски акриловой водно-дисперсионной «акрил ХОЛЦ»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.004-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский
2006

1. Область применения

Краска акриловая водно-дисперсионная «акрил ХОЛЦ», для наружных и внутренних работ,  предназначена для высококачественной окраски изделий из древесины (оконных и дверных блоков, деревянных заборов и других деревянных строительных деталей). Предназначена для окраски как новой древесины, так и уже покрытой водными или алкидными красками. Не допустимо использовать для окраски смолистой древесины.

Устойчива к атмосферным воздействиям, паропроницаемая, имеет слабый запах. Моющаяся. Белоснежная. Содержит вещества, защищающие древесину от действия грибков и микроорганизмов.
Краска пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Может быть использована для окраски деревянных конструкций, используемых в детских садах, школах, гостиницах, больницах и других подобных заведениях. Покрытие, выполненное краской «акрил ХОЛЦ», устойчиво к действию рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.
Показатели качества:

- укрывистость высушенной пленки,  г/м²  –  80 - 210;

- морозостойкость покрытия, циклы – более 50;

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – более 24;

- условная светостойкость, ч – более 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – более 2;

- устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы – более 10;

- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы – более 100;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.

Цвет – по каталогу ИП «Зебра Колор».

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.
2. Подготовка поверхности под покраску.

2.1 Перед проведением окрасочных работ следует соблюдать технологические перерывы согласно норм СНиП. 

          Перед нанесением краски на новую древесину, рекомендовано очистить ее от пыли. При покрытии уже ранее окрашенной древесины, вначале следует удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски, очистить поверхность от загрязнений, жировых пятен, грибка, меловых субстанций и загрунтовать. Выступающие металлические детали (шляпки гвоздей и др.), а также сучки  зашпатлевать.
2.2 Допускаемая влажность древесины перед покраской не более 15%.
3. Осуществление покрасочных работ

3.1 На поверхность, подготовленную под покраску, необходимо обязательно нанести предварительный  слой акриловой грунтовки «ЗЕБРАЗИТ ХОЛЦ» содержащий в своём составе вещества препятствующие росту мха, водорослей, а также развитию плесени, для уменьшения расхода краски и впитывающей способности пористых подложек, увеличения адгезии покрытия с основанием. Покраску производить после полного высыхания грунтовки. Расход грунта в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м².

3.2 Перед применением краску следует перемешать до получения однородной массы. 

Краску наносить на поверхность в два слоя равномерно распылителем, кистью или валиком. После высыхания первого слоя краски поверхность можно слегка зачистить мелкой шлифовальной бумагой («нулевкой»).
3.3 Наносить краску следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5° С .

Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием краски, вследствие чего, она теряет свои качественные характеристики. 

Окраска во время дождя, снега, града запрещена.
3.4 Оптимальные условия нанесения краски: влажность древесины – до 15 %, влажность воздуха 60 % и температура окружающей среды 20 °С .При этих условиях краска высыхает через 1- 4 часа. 

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.
4. Общие требования

4.1 Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств составляет 28 суток в зависимости от условий сушки (температура, влажность).

4.2 Краска готова к применению. Не рекомендуется разбавлять краску водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к специалистам предприятия изготовителя.
4.3 Запрещается колеровать краску «акрил ХОЛЦ» самостоятельно.
4.4 Расход краски для гладких грунтованных поверхностей в два слоя составляет 240-400 г/м² в лабораторных условиях (без учёта потерь).
Расход краски зависит от шероховатости поверхности, а также впитывающей способности подложки, климатических условий и метода нанесения.
На качество окрасочных работ и расход краски может повлиять использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.5 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5. Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.
6. Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок краски – 24 месяца с даты изготовления.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации покрытия, выполненного краской «акрил ХОЛЦ», при соблюдении настоящей инструкции № 111.04 – 2006 и строительных норм и правил, 8 лет и более.

6.3 Изготовитель гарантирует соответствие краски установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 111.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.
Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
                                   Ознакомлен : _____________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                  (подпись)

2

