
УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
___________  В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2006 г
ИНСТРУКЦИЯ  № 115.04 – 2006

по применению грунтовки  акриловой  «ЗЕБРАЗИТ  ХОЛЦ»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.003-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский.

2006
1. Область применения

Грунтовка акриловая  по дереву «ЗЕБРАЗИТ  ХОЛЦ», для наружных и внутренних работ,  предназначена для создания предварительного покрытия, уменьшающего расход краски и впитывающую способность подложки, увеличения адгезии лакокрасочного материала к деревянным подложкам,  а также для  укрепления и пропитки пористых поверхностей. Образует белое, паропроницаемое покрытие. Глубоко проникает в покрываемую подложку, формируя на его поверхности тонкую плёнку. Содержит биоциды, препятствующие развитию плесени, грибков, мха. Имеет слабый запах. Не допустимо использовать для покрытия смолистой древесины. Грунтовка  пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Может быть использована для подготовки поверхностей  перед  покраской деревянных конструкций, используемых в детских садах ,школах, больницах, гостиницах и подобных заведениях.
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.

Показатели качества:

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 0,4;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.
- Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более    –   24 
Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

Цвет – белая.

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2. Подготовка поверхности под покраску.
2.1  Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли  и высушена.

2.2 С поверхности покрываемой подложки необходимо удалить плесень, грибки, мох .
2.3 Старую краску, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.
2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.5 Поверхностные трещины, выступающие металлические детали (шляпки гвоздей и др.), а также сучки должны быть зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.
2.6 Допускаемая влажность древесины перед покраской не более 15%.
3. Способ применения
3.1 Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать.

3.2 Грунтовка готова к применению. Запрещается разбавлять грунтовку водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки .

3.3 Грунтовку можно наносить на поверхность валиком, кистью, распылителем.  Сложные поверхности  необходимо грунтовать дважды, с интервалом  между нанесением следующего слоя не менее 2-х часов.
3.4 Наносить грунтовку следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием грунтовки.  Вследствие чего, грунтовка теряет свои качественные характеристики.
 Нанесение грунтовки  во время дождя, снега, града  запрещено.

3.5 Оптимальные условия нанесения грунтовки: влажность древесины – до 15 %, влажность воздуха 60 % и температура + 20 °С .

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  

4  Общие требования
4.1 Расход грунтовки для гладких поверхностей  составляет 150-200 г/м² при двухслойном покрытии (без учёта потерь) .
Расход грунтовки зависит от  шероховатости поверхности,  впитывающей способности подложки, использования  некачественного инструмента и несоответствующей  квалификация маляра.

4.2 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5. Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.
6. Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок краски – 12 месяцев со дня изготовления.

              6.2 Изготовитель гарантирует соответствие грунтовки  установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.
              6.3 Изготовитель гарантирует качество окрашиваемой поверхности, только при выполнении работ маляром  соответствующей квалификации.
При несоблюдении настоящей инструкции № 115.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.

Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
                                   Ознакомлен : _____________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                  (подпись)

2

