№ 118.04 - 2008

УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
___________  В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 118.04 – 2008
по применению краски акриловой водно-дисперсионной «декор ЭКСТРА»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.004-2004

                                                          Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский
2008
1 Область применения
Краска акриловая водно-дисперсионная «декор ЭКСТРА» для наружных и внутренних работ с высокой паропроницаемостью, предназначена для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурки, гипсокартона  и т.д.), формирования отделочного рельефного слоя. При нанесении краски можно скрыть дефекты покрываемой поверхности. 
Краска обладает высокой атмосферостойкостью, светостойкостью, паропроницаемостью и низким водопоглощением. Моющаяся. Матовая, белоснежная, имеет слабый запах.
Краска пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. 
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением вспомогательных веществ.
Показатели качества:

- укрывистость высушенного покрытия,  г/м²  –  750-810;

- морозостойкость покрытия, циклы – не менее 50;

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- условная светостойкость, % – не более 5;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не более 0,8;

- устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы – не менее 10;

- стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы – не менее 100;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,010.

Цвет – по каталогу ИП «Зебра Колор».

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2 Подготовка поверхности под покраску.
2.1 Перед проведением окрасочных работ следует соблюдать технологические перерывы согласно норм СНиП. 

2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

2.3  Необходимо удалить солевые отложения и обработать эти места составами, препятствующими их появлению вновь.

2.4  Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.5 Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от загрязнений и высушена.
2.8 Окраску можно производить без финишного шпатлевания.

2.9 Допускаемая влажность кирпичных и бетонных оснований перед покраской должна быть не более 8 %, по деревянным поверхностям – не более 12 %.
3 Осуществление покрасочных работ

3.1 На поверхность, подготовленную под покраску, необходимо обязательно нанести предварительный слой грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ GT 117» или грунт-концентрата «ЗЕБРАЗИТ ЛЮКС» для укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, гипсокартона и др), уменьшения расхода краски и впитывающей способности пористых подложек, увеличения адгезии покрытия с основанием. Для сложных подложек допускается нанесение грунта в три слоя.  Покраску производить после полного высыхания грунтовки. Расход грунта в зависимости от пористости поверхности составляет 100-150 г/м² при двухслойном покрытии.

3.2 Перед применением краску следует перемешать до получения однородной массы. Краску наносить на поверхность в два слоя равномерно распылителем, кистью или валиком. 

3.3 Наносить краску следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием краски, вследствие чего, она теряет свои качественные характеристики. 

Окраска во время дождя, снега, града запрещена.

 3.4 Оптимальные условия нанесения  краски: влажность воздуха 60 % и температура окружающей среды  20 °С. При этих условиях краска высыхает через 1- 4 часа.  

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.         
4  Общие требования

4.1 Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств составляет 28 суток в зависимости от условий сушки (температура, влажность).

4.2 Краска готова к применению. Не рекомендуется разбавлять краску водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к специалистам предприятия изготовителя.
4.3 Запрещается колеровать краску «декор ЭКСТРА» самостоятельно.
4.4.Расход краски 1000-1200 г/м² в лабораторных условиях (без учёта потерь).
Расход краски зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя, а также впитывающей способности подложки, климатических условий и метода нанесения.

На качество окрасочных работ и расход краски, может повлиять использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.5 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.
5 Условия хранения

Краску следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования краски тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.
6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок краски – 24 месяца с даты изготовления.
6.2  Гарантийный срок эксплуатации покрытия, выполненного краской «декор ЭКСТРА», при соблюдении настоящей инструкции 

 № 118.04 – 2008 и строительных норм и правил, 10 лет и более.

6.3  Изготовитель гарантирует соответствие краски установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 118.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых красок снимаются.

Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
      Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)
2

