УТВЕРЖДЕНО
Директор ИП «Зебра Колор» 
___________  В.И. Гайдаренко 

_____ ____________ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 113.04 – 2006

по применению грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ ЛЮКС»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.003-2004

Разработал

                                                                                             технолог ИП «Зебра Колор»           

П.Я. Бигашинский.

2006
1 Область применения
Грунтовка акриловая (концентрат) «ЗЕБРАЗИТ ЛЮКС» для наружных и внутренних работ, предназначена для подготовки поверхности: перед оклеиванием обоев, перед облицовкой керамической и пенополистирольной плиткой. Защищает швы между керамической плиткой от вымывания. Используется для создания предварительного покрытия, уменьшающего раход краски и впитывающую способность подложки, увеличения сцепления лакокрасочного материала, а также для укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, гипсокартона и др). 

Показатели качества:
- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 0,4;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более    –   24 
Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2 Подготовка поверхности 
2.1  Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли и высушена.
2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

2.3 Необходимо удалить солевые  отложения , плесень, грибки, мох  .

2.4 Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

2.5 Поверхностные трещины должны быть загрунтованы и зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.

2.6 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой грунтовки, чтобы  убедиться в совместимости используемых материалов.

3 Способ применения
3.1 Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать.

3.2 Перед использованием по необходимости грунт-концентрат может быть разбавлен водой в соотношении: 1:2 (одна часть грунтовки к двум частям воды), 1:3 или 1:4. Неразбавленный грунт может использоваться для осыпающихся поверхностей

3.3 Грунтовку можно наносить на поверхность валиком, кистью, распылителем, щёткой. 

3.4 Сложные поверхности (осыпающиеся) необходимо грунтовать дважды, с интервалом  между нанесением следующего слоя не менее 2-х часов. 
3.5 Наносить грунтовку следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием грунтовки.  Вследствие чего, грунтовка теряет свои качественные характеристики.
 Нанесение грунтовки  во время дождя, снега, града  запрещено.

3.6  Оптимальные условия нанесения грунтовки:  влажность воздуха 60 % и температура+ 20 °С .

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.  

4  Общие требования

4.1 Запрещается  вводить в грунтовку  различные добавки .

4.3 Расход грунтовки для гладких поверхностей  составляет 100-150 г/м² при двухслойном покрытии (без учёта потерь).

Расход грунтовки зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя,  впитывающей способности подложки, использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.4 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5 Условия хранения

Грунтовку следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования грунтовки тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.

6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок  грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие грунтовки установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 113.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых грунтовок снимаются.
Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях. 
      Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

                                                                    ( дата,  подпись)

